付録－４　損傷事例写真

劣化要因毎の健全度別損傷事例

本事例集の構成

| 部材 | 推定される劣化要因 |
| --- | --- |
|  | a)材料劣化、塩害 | d)凍害 |
| 支柱 | 1) | 2) |
| 主梁 | 3) | － |
| 頂版 | 4) | － |
| 山側受台 | 5) | － |

主な劣化要因(太線枠内)

シェッド（コンクリート）

| 部材 | 推定される劣化要因 |
| --- | --- |
|  | a)材料劣化、塩害 | e)凍害 |
| 支柱 | 6) | － |
| 主梁 | 7) | － |
| 頂版 | 8) | － |
| 山側受台 | 9) | － |

シェッド（メタル）

シェルター

| 部材 | 推定される劣化要因 |
| --- | --- |
|  | a)材料劣化、塩害 | e)凍害 |
| 支柱 | 10) | － |
| 覆工版 | 11) | － |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ壁部 | 12) | － |

損傷写真は福島県の施設点検において発生した実際の損傷を撮影したものおよびその他の損傷事例より提供を受けています。

# シェッド支柱（材料劣化、塩害等）

| 劣化要因 | 部材区分 | 損傷状況 | 健全度 | 損傷状況 | 写真・内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中性化・施工不良等、塩害 | 支 柱 | コンクリート剥離・鉄筋露出 | ３ | コンクリート剥離 |  |
|  |  |  | ４ | 鉄筋露出 |  |

# シェッド支柱（凍害）

| 劣化要因 | 部材区分 | 損傷状況 | 健全度 | 損傷状況 | 写真・内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 凍 害 | 支 柱 | ひびわれ | 3 | 支柱のひびわれ 小 （柱のひびわれは、柱上面のPC定着部から浸透した水分による） |  |
|  |  |  | ４ | 支柱のひびわれ 大 （柱のひびわれは、柱上面のPC定着部から浸透した水分による） |  |

# シェッド主梁（材料劣化）

| 劣化要因 | 部材区分 | 損傷状況 | 健全度 | 損傷状況 | 写真・内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中性化・施工不良等 | 主 梁 | 遊離石灰、鉄筋露出 | ３ | 遊離石灰 |  |
|  |  |  | ４ | 鉄筋露出 |  |

# シェッド頂版（材料劣化）

| 劣化要因 | 部材区分 | 損傷状況 | 健全度 | 損傷状況 | 写真・内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中性化・施工不良等 | 頂 版 | 遊離石灰、ひびわれ | ３ | 頂版漏水による 遊離石灰 |  |
|  |  |  | ４ | 頂版にひびわれ 大 |  |

# シェッド山側受台（材料劣化）

| 劣化要因 | 部材区分 | 損傷状況 | 健全度 | 損傷状況 | 写真・内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中性化・施工不良等 | 山側受台 | 漏水、ひびわれ | ２ | 漏水 |  |
|  |  |  | ３ | ひびわれ 小 |  |
|  |  |  | ４ | ひびわれ 大 |  |

# シェッドメタル支柱（材料劣化、塩害等）

| 劣化要因 | 部材区分 | 損傷状況 | 健全度 | 損傷状況 | 写真・内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般の環境下で材料劣化 | 鋼支柱 | 一般の環境下での塗装劣化・腐食 | ２ | 局所的な錆が発生 |  |
|  |  |  | ３ | 著しい錆が発生 全体的に錆が生じている |  |
|  |  |  | ４ | 著しい錆が発生 全体的に錆が生じている |  |

# シェッドメタル主梁（材料劣化、塩害等）

| 劣化要因 | 部材区分 | 損傷状況 | 健全度 | 損傷状況 | 写真・内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般の環境下で材料劣化 | 鋼主梁 | 一般の環境下での塗装劣化・腐食 | ３ | 全体的に錆が生じている |  |
|  |  |  |  | 著しい錆が発生 全体的に錆が生じている |  |

# シェッドメタル床版（材料劣化、塩害等）

| 劣化要因 | 部材区分 | 損傷状況 | 健全度 | 損傷状況 | 写真・内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般の環境下で材料劣化 | 頂 版 | 一般の環境下での塗装劣化・腐食 | ２ | 局所的な錆が発生 |  |
|  |  |  | ３ | 著しい錆が発生 全体的に錆が生じている |  |

# シェッドメタル山側受台（材料劣化）

| 劣化要因 | 部材区分 | 損傷状況 | 健全度 | 損傷状況 | 写真・内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中性化・施工不良等 | 山側受台 | 漏水、ひびわれ | ２ | 漏水 |  |
|  |  |  | ３ | ひびわれ 小 |  |

# シェルター支柱・桁材（材料劣化、塩害等）

| 劣化要因 | 部材区分 | 損傷状況 | 健全度 | 損傷状況 | 写真・内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般の環境下で材料劣化 | 鋼支柱・桁材 | 一般の環境下での塗装劣化・腐食 | ３ | 著しい錆が発生 全体的に錆が生じている |  |
|  |  |  |  | 著しい錆が発生 全体的に錆が生じている |  |

# シェルター覆工版（材料劣化、塩害等）

| 劣化要因 | 部材区分 | 損傷状況 | 健全度 | 損傷状況 | 写真・内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般の環境下で材料劣化 | 覆工版 | 一般の環境下での塗装劣化・腐食 | ２ | 局所的な錆が発生 |  |
|  |  |  | ３ | 著しい錆が発生 全体的に錆が生じている |  |

# シェルターコンクリート壁部（材料劣化）

| 劣化要因 | 部材区分 | 損傷状況 | 健全度 | 損傷状況 | 写真・内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中性化・施工不良等 | コンクリート壁部 | ひびわれ | ３ | ひびわれ 小 |  |
|  |  |  |  | ひびわれ 小 |  |